Спецификация № 003

К договору  №

от

Техническая спецификация на аноды медные прямоугольные

| Аноды должны быть горячекатаные или литые | Anodes should be hot rolled or cast |
| --- | --- |
| Размеры анодов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице: | The dimensions of anodes should correspond to the values in the table: |
| Ширина, мм/ Width, mm; Толщина, мм/ Thickness, mm; Длина, мм/ Length, mm. Номинальное значение; Предельные отклонения; Номинальное значение; Предельные отклонения; Номинальное значение; Предельные отклонения. Nominal value; Limit deviations; Nominal value; Limit deviations; Nominal value; Limit deviations. 40; ± 5; 12,0; -1,0; 500; ±10. 60; ± 5; 12,0; -1,0; 500; ±10. 80; ± 5; 12,0; -1,0; 500; ± 10. |
| Аноды должны изготавливаться из меди следующего химического состава: | Anodes should be made of copper with the following chemical composition: |
| Cu+Ag, %, не менее/ not less; Примеси, не более/ Impurities, not more. Bi; Sb; As; Fe; Ni; Pb; Sn; S; Р; Zn; О; всего/ total. Требования Requirements; 99,95; 0,0005; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,002; 0,001; 0,002; 0,002; 0,001; 0,04; 0,05. Методы испытания* Test methods*; **; ГОСТ 27981.1-2015 GOST 27981.1-2015; ГОСТ 13938.13-93 GOST 13938.13-93. * Допускается использование других, не уступающих по точности, методов испытания. / It is allowed to use other testing methods of the same (no inferior) accuracy. ** Определяют по разности, вычитая сумму определённых примесей из 100 %. / It is determined from the difference, subtracting the sum of certain impurities from 100 % |
| Аноды должны быть плоскими. Отклонение от плоскости не должно превышать 6 мм. | Anodes should be flat. The deviation from the surface should not exceed 6 mm. |
| Аноды должны быть ровно обрезаны. Косина реза не должна выводить аноды за предельные отклонения по длине и ширине. Кромки анодов должны быть ровными без разрывов. Не должно быть острых рваных (травмоопасных) кромок, краёв. Для анодов толщиной 12 мм допускаются полукруглые торцевые края по длинной стороне анода. | Anodes should be cut smoothly. The obliquely mode of cutting should not influence on the limit width and length deviations. The anodes edges should be smooth without breaks. Presence of sharp ragged (dangerous) edges and rims is not allowed. For anodes of 12 mm of thickness the butt edges of the semicircular shape are permitted on the long side of anode. |
| На поверхности анодов не допускается наличия масла и загрязнений. На поверхности анодов допускаются наличие цветов побежалости и местных потемнений. | No oil and dirt are permitted on the anodes surface. It is permitted a tarnish color and a local black discoloration on the anode surface. |
| Аноды упаковываются в деревянные ящики или в пластиковой упаковке на поддоне. В одном ящике должны упаковываться аноды только одного типоразмера. На каждом ящике указываются: номер партии, типоразмер, количество и масса анодов, фирма изготовитель анодов. | Anodes are packed in a wooden boxes or in a plastic package on the pallets. The anodes of one type and size shold be packed in one box. Lot number, type and size, quantity and mass of anodes, a company-producer are indicated on each box. |
| Партия должна состоять из анодов одной марки меди, одного размера, одного способа изготовления и должна быть оформлена одним документом о качестве. | The lot should consists of anodes of one cooper mark, of one size, of one process of manufacture and must be put into one quality document. |
| Все поставки должны соответствовать спецификации. Каждая партия анодов должна сопровождаться сертификатом качества с указанием фактических значений по всем параметрам спецификации. Данные по фактическому химсоставу должны быть приведены для каждой плавки. | All shipments would be meet the specification. Each lot of anodes should be accompanied by the quality certificate indicating the actual values along all parameters of specification. The chemical data should be indicated for each heat. |
| Отбор анодов для контроля качества осуществляется в соответствии с ГОСТ 767-91. | The selection of anodes for a quality control is done according to GOST 767-91. |
| Любое изменение, которое может повлиять на качество, дальнейшую переработку или использование (особенно, основное сырье, способ изготовления, завод-изготовитель) заранее сообщается заказчику и требует его письменного согласия. | Any change which may have an influence on the quality, further processing or applicability (especially the raw material source, the method of manufacture or the plan of manufacture) will first be communicated to the purchaser and requires his written acceptance. |

____________________                                                                                        _____________________