Спецификация № 054

К договору№

от

Техническая спецификация на аноды медные цилиндрические

| Аноды должны быть горячекатаные или литые | Anodes should be hot rolled or cast |
| --- | --- |
| Размеры анодов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице: | The dimensions of anodes should correspond to the values in the table: |
| Тип анодов / Anode type; D Диаметр, мм / diameter, mm; L Длина цилиндрической части, мм / length of cylindrical part, mm. номинал/ nominal; допуск/ tolerance; номинал/ nominal; допуск/ tolerance. Шарообразные/ Spherical; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; ±1; -; -. Цилиндрические/ Cylindrical; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; ±1; 12; 14; 16; 18; ±2. |
| Типоразмер анодов указывается в контракте на поставку (D х L) Размеры анодов являются справочной величиной и не являются браковочным фактором. | Dimension of anodes is indicated in delivery contract (D х L)The sizes of anodes are referral values and are not a rejected factor. |
| Аноды должны изготавливаться из меди следующего химического состава: | Anodes should be made of copper with the following chemical composition: |
| Cu+Ag, %, не менее/ not less; Примеси, не более/ Impurities, not more. Bi; Sb; As; Fe; Ni; Pb; Sn; S; Р; Zn; О; Всего /total. Требования Requirements; 99,95; 0,0005; 0,001; 0,001; 0,001; 0,001; 0,002; 0,001; 0,002; 0,002; 0,001; 0,04; 0,05. Методы испытания* Test methods*; **; ГОСТ 27981.1-2015 GOST 27981.1-2015; ГОСТ 13938.13-93 GOST 13938.13-93. * Допускается использование других, не уступающих по точности, методов испытания. / It is allowed to use other testing methods of the same (no inferior) accuracy. ** Определяют по разности, вычитая сумму определённых примесей из 100 %. / It is determined from the difference, subtracting the sum of certain impurities from 100 % |
| На поверхности анодов не допускается наличия масла и загрязнений. На поверхности анодов допускаются наличие цветов побежалости и местных потемнений. | No oil and dirt are permitted on the surface of anodes. It is permitted a tarnish color and a local black discoloration on the anode surface. |
| Аноды упаковываются в деревянные ящики, в картонные коробки, или другую тару по согласованию с потребителем. В одном ящике (коробке) должны упаковываться аноды только одного типоразмера. Вес нетто одной упаковки анодов не должен превышать 20 кг. | Anodes are packed in wooden boxes, in cardboard boxes or in other container under the agreement with the customer. The anodes of one type and size should be packed in one box (case). Net weight of one package of anodes should not exceed 20 kg. |
| Партия должна состоять из анодов одной марки меди, одного размера, одного способа изготовления и должна быть оформлена одним документом о качестве. | The lot should consists of anodes of one cooper mark, of one size, of one process of manufacture and must be put into one quality document. |
| На каждом ящике (коробке) указываются: номер партии, типоразмер, масса анодов, фирма изготовитель анодов. | Lot number, type and size, mass of anodes, a company-producer are indicated on each box (case). |
| Для контроля качества отбирают не менее 15 штук анодов от каждой партии, взятых от не менее 5 упаковочных единиц. | At least 15 pieces of anodes from each lot taken from at least 5 pack units should be sampled for quality control. |
| Все поставки должны соответствовать спецификации. Каждая партия анодов должна сопровождаться сертификатом качества с указанием фактических значений по всем параметрам спецификации. Данные по фактическому химсоставу должны быть приведены для каждой плавки. | All shipments shall meet the specification. Each lot of anodes should be accompanied by the quality certificate indicating the actual values along all parameters of specification. The chemical data should be indicated for each heat. |
| Любое изменение, которое может повлиять на качество, дальнейшую переработку или использование (особенно, основное сырье, способ изготовления, завод-изготовитель) заранее сообщается заказчику и требует его письменного согласия. | Any change which may have an influence on the quality, further processing or applicability (especially the raw material source, the method of manufacture or the plant of manufacture) is subject to prior written consent of the purchaser. |

___________________                                                                             _____________________