Приложение 2

Технические требования к кабельно-проводниковой продукции

В.2 Волоконно-оптические кабели должны:

– соответствовать требованиям СТБ 1201 и ТУ завода-изготовителя на кабели конкретных марок (п. 5.1 СТБ 1201);

– соответствовать требованиям ГОСТ 31565 для кабелей, предназначенных для внутренней прокладки (в зданиях и сооружениях);

– иметь ОВ с наружным диаметром 250 мкм, первичные защитные покрытия которых должны иметь различные цвета и компоненты которых не должны влиять на оптические и физические характеристики волокон в течение всего срока их службы;

– иметь срок службы кабелей не менее 25 лет (п. 5.6 СТБ 1201);

– иметь на внешней оболочке кабелей маркировку (условное обозначение) в соответствии с ГОСТ 18690 четкую и прочную, нанесенную контрастными цветами (на черном фоне белым цветом, на белом фоне черным цветом), которая должна сохраняться на протяжении всего срока службы кабеля (п. 5.9.2 СТБ 1201);

– иметь следующее содержание маркировки (условного обозначения): название предприятия-изготовителя, год изготовления и мерные метки, нанесенные лазерным способом или тиснением (погрешность в сторону уменьшения между мерными метками не допускается);

Примечание: Нанесение маркировки каплеструйным методом не допускается, за исключением кабелей с наружным диаметром до 6 мм включительно.

– не иметь устойчивых петель, образующихся при свободной выкладке кабеля, при этом диаметр петель (колец) должен быть не меньше диаметра шейки барабана на котором осуществлялась поставка (транспортировка) кабельно-проводниковой продукции, согласно ГОСТ 18690 (п. 4.2.1 Деревянные барабаны должны соответствовать ГОСТ 5151, металлические и полимерные – технической документации завода изготовителя).

Примечание: При размотке кабеля с барабана, установленного на отдающее устройство с регулируемым натяжением, не должно происходить осевого кручения кабеля.

В.2.1 ВОК для прокладки на ВОЛС первичных сетей и на магистральных участках PON должен соответствовать следующим требованиям:

– п. 5.4.1 СТБ 1201 для КСО модульного исполнения с центральным силовым элементом;

– п. 5.4.2 СТБ 1201 для КСО с центральным ОМ (центральной трубкой);

– п. 5.4.4 СТБ 1201 для КСО, бронированных круглыми стальными оцинкованными проволоками или круглыми стеклопластиковыми прутками.

В.2.1.1 ВОК бронированный модульного исполнения с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка (ВОК с ЦСЭ - стеклопластик) должен:

– предназначаться для прокладки кабелей с емкостью более 16 ОВ в грунт и кабельную канализацию;

– соответствовать требованиям п. 5.4.3 СТБ 1201: поверх оптического сердечника (одного или двух повивов элементов: оптических модулей и корделей заполнения (при наличии) вокруг центрального силового элемента) должна быть наложена внутренняя (промежуточная) оболочка из полиэтилена номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

– иметь распарывающую высокомодульную нейлоновую нить (рипкорд), располагающуюся продольно и супротивно, под внутренней (промежуточной) оболочкой. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей, цвет нитей должен быть отличающимся от цвета скрепляющих (упаковочных) полиэфирных и водоблокирующих (водонабухающих) нитей (допускаются цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый, розовый);

– иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности или из негорючего материала, исходя из требований Заказчика к материалу наружной оболочки, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь толщину наружной оболочки не менее 2,2 мм;

– иметь бронепокров из одного повива круглой стальной оцинкованной проволоки или из стеклопластиковых прутков (диэлектрический ВОК), исходя из требований Заказчика к материалу бронепокрова, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– в зависимости от метода наложения бронепокрова могут применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

– иметь гидроизоляцию бронепокрова гидрофобным заполнителем;

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, наложенных под бронепокровом, поверх внутренней (промежуточной) оболочки в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова (вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, располагаемой поверх промежуточной оболочки продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, наложенных поверх оптического сердечника методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см (вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, располагаемой поверх оптического сердечника продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, наложенных методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, поверх центрального силового элемента в дополнение к гидрофобному заполнению оптического сердечника;

– иметь ПЭТ-ленту, наложенную поверх оптического сердечника спирально с перекрытием не менее 10 % (допускается заменена ПЭТ-ленты на водоблокирующую (водонабухающая) ленту, которая располагается поверх оптического сердечника продольно встык или спирально, с перекрытием не менее 10 %. В случае использования водоблокирующей (водонабухающей) ленты водоблокирующие (водонабухающие) нити, накладываемые поверх оптического сердечника в конструкции не используются;

– иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70°С;

– иметь ЦСЭ из стеклопластикового прутка, который может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

– иметь вокруг ЦСЭ одноповивную концентрическую скрутку ОМ или многоповивную скрутку ОМ, исходя из требований Заказчика к способам скрутки и общему количеству ОМ и ОВ, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь межмодульное пространство с гидрофобным заполнителем;

– иметь общее количество ОВ, исходя из требований Заказчика к количеству ОВ и ОМ, оговариваемых при закупке кабельной продукции (каждый ОМ может содержать от 2 до 16 ОВ с внутримодульным гидрофобным заполнителем);

Примечание: Рекомендуется выбор числа ОВ в оптическом модуле с числом кратным 6 (шести) при выборе ВОК N (m * n) с (7) в грунте до 72 ОВ или 12 (двенадцати) при выборе ВОК свыше 72 (семидесяти двух) ОВ. Например, если необходимо задействовать в кабеле 43 ОВ, то следует округлить это число до ближайшего кратного шести (в большую сторону), что равняется 48, и заказать ВОК (8х6).

– иметь ОВ с длиной волны нулевой дисперсии около 1310 нм согласно требованиям Рекомендаций ITU-T G.652D (11/2016) или комбинированные оптические волокна, включая ОВ с ненулевой смещённой дисперсией, в соответствии с требованиями Рекомендаций ITU-T G.655 (11/2009), исходя из требований Заказчика к типам ОВ, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь один тип ОВ в составе одного ОМ;

– иметь следующую цветовую кодировку (окраску) ОВ в оптическом модуле: содержащем до 12 ОВ (№ 1 - № 12): № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6 - чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый, а также в содержащем до 16 ОВ (при отсутствии маркировочных нитей) дополнительную расцветку (№ 13 - № 16): № 13 - красный с черными кольцевыми метками, № 14 - желтый с черными кольцевыми метками, № 15 - зеленый с черными кольцевыми метками, № 16 - синий с черными кольцевыми метками;

– иметь сочетание цветов (расцветка) ОВ, ОМ и корделей одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 7,0 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,7 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 10 Дж;

– иметь категорию молниестойкости не ниже III (протокол испытаний на воздействие импульсного тока растекания к категории молниестойкости в соответствии с требованиями п. 8.12.6 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть устойчивым к продольному распространению воды;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п.8.9.1 СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

Описания конструкций кабельных изделий на рисунках 1 - 5 и содержание п. 2.1.1 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для ВОК бронированных модульного исполнения с центральным силовым элементом из стеклопластикового прутка (ВОК с ЦСЭ - стеклопластик) должен соответствовать описаниям, представленных на рисунках 1 - 5 и описанию в настоящем пункте:

ВОК N (m * n) с (7) в грунте (G.652.D), где N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, с - ЦСЭ из стеклопластикового прутка, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (рисунок 1 и рисунок 2):

Рисунок 1

Описание конструкции 1:

1. Центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка;

2. Стеклопластиковый пруток может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

3. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться на ЦСЭ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

4. Оптический модуль (ОМ) в виде однослойной трубки который входит в состав одноповивного, концентрически скрученного оптического сердечника (ОС). Каждый ОМ может содержать от 2 до 16 оптических волокон;

5. ОС имеет цветовую последовательность (счетную пару), № 1- красный ОМ; № 2 (направляющий) - зеленый ОМ;

6. Свободно размещаемые оптические волокна в ОМ;

7. Свободное внутреннее пространство ОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ОМ;

8. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х накладываются поверх ОС методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см (вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, располагаемой поверх ОС продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

9. Свободное межмодульное пространство в ОС должно быть заполнено гидрофобным компаундом;

10. ПЭТ-лента, наложенная поверх ОС спирально с перекрытием не менее 10 % (допускается заменена ПЭТ-ленты на водоблокирующую (водонабухающая) ленту, которая располагается поверх ОС продольно встык или спирально, с перекрытием не менее 10 %). В случае использования водоблокирующей (водонабухающей) ленты вместо п.8 в конструкции ВОК должны использоваться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

11. Скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

12. Распарывающая высокомодульная нейлоновая нить (рипкорд), располагают продольно и супротивно, под внутреннюю (промежуточную) оболочку. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Цвет нитей должен быть отличающимся от цвета скрепляющих (упаковочных) полиэфирных и водоблокирующих (водонабухающих) нитей (допускаются цвета: красный, оранжевый, желтый, зелёный, синий, фиолетовый, розовый);

13. Внутренняя (промежуточная) оболочка из полиэтилена, номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

14. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки;

15. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

16. Водоблокирующие (водонабухающие) нити накладываются под бронепокровом методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, поверх внутренней (промежуточной) оболочки в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая располагается поверх промежуточной оболочки продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

17. В зависимости от метода наложения бронепокрова могут применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

18. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,2 мм.

Рисунок 2

Описание конструкции 1а (с корделем заполнения):

1. Центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка;

2. Стеклопластиковый пруток может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

3. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться на ЦСЭ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

4. Оптический модуль (ОМ) в виде однослойной трубки который входит в состав одноповивного, концентрически скрученного оптического сердечника (ОС). Каждый ОМ может содержать от 2 до 16 оптических волокон;

5. Кордель заполнения (КЗ) кабеля должен быть выполнен в виде сплошного полимерного прутка круглого сечения. Диаметр КЗ должен быть равным диаметру ОМ в повиве ОС. Цвет КЗ - черный;

6. ОС имеет цветовую последовательность (счетную пару), № 1- красный ОМ; № 2 (направляющий) - зеленый ОМ;

7. Свободно размещаемые оптические волокна в ОМ;

8. Свободное внутреннее пространство ОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ОМ;

9. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х накладываются поверх ОС методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см (вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, располагаемой поверх ОС продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

10. Свободное межмодульное пространство в ОС должно быть заполнено гидрофобным компаундом;

11. ПЭТ-лента, наложенная поверх ОС спирально с перекрытием не менее 10 % (допускается заменена ПЭТ-ленты на водоблокирующую (водонабухающая) ленту, которая располагается поверх ОС продольно встык или спирально, с перекрытием не менее 10%). В случае использования водоблокирующей (водонабухающей) ленты вместо п.9 в конструкции ВОК должны использоваться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

12. Скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

13. Распарывающая высокомодульная нейлоновая нить (рипкорд), располагают продольно и супротивно, под внутреннюю (промежуточную) оболочку. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Цвет нитей должен быть отличающимся от цвета скрепляющих (упаковочных) полиэфирных и водоблокирующих (водонабухающих) нитей (допускаются цвета: красный, оранжевый, желтый, зелёный, синий, фиолетовый, розовый);

14. Внутренняя (промежуточная) оболочка из полиэтилена, номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

15. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки;

16. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

17. Водоблокирующие (водонабухающие) нити накладываются под бронепокровом методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, поверх внутренней (промежуточной) оболочки в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая располагается поверх промежуточной оболочки продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

18. В зависимости от метода наложения бронепокрова могут применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

19. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,2 мм.

ВОК нг N (m * n) с (7) в грунте (G.652.D), где нг - негорючий материал для групповой прокладки, N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, с - ЦСЭ из стеклопластикового прутка, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 3

Описание конструкции:

1. Центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка;

2. Стеклопластиковый пруток может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

3. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться на ЦСЭ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

4. Оптический модуль (ОМ) в виде однослойной трубки который входит в состав одноповивного, концентрически скрученного оптического сердечника (ОС). Каждый ОМ может содержать от 2 до 16 оптических волокон;

5. ОС имеет цветовую последовательность (счетную пару), № 1- красный ОМ; № 2 (направляющий) - зеленый ОМ;

6. Свободно размещаемые оптические волокна в ОМ;

7. Свободное внутреннее пространство ОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ОМ;

8. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х накладываются поверх оптического сердечника методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см (вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, располагаемой поверх ОС продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

9. Свободное межмодульное пространство в ОС должно быть заполнено гидрофобным компаундом;

10. ПЭТ-лента, наложенная поверх ОС спирально с перекрытием не менее 10 % (допускается заменена ПЭТ-ленты на водоблокирующую (водонабухающая) ленту, которая располагается поверх ОС продольно встык или спирально, с перекрытием не менее 10 %). В случае использования водоблокирующей (водонабухающей) ленты вместо п.8 в конструкции ВОК должны использоваться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

11. Скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

12. Распарывающая высокомодульная нейлоновая нить (рипкорд), располагают продольно и супротивно, под внутреннюю (промежуточную) оболочку. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Цвет нитей должен быть отличающимся от цвета скрепляющих (упаковочных) полиэфирных и водоблокирующих (водонабухающих) нитей (допускаются цвета: красный, оранжевый, желтый, зелёный, синий, фиолетовый, розовый);

13. Внутренняя (промежуточная) оболочка из полиэтилена, номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

14. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки;

15. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

16. Водоблокирующие (водонабухающие) нити накладываются под бронепокровом методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, поверх внутренней (промежуточной) оболочки в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая располагается поверх промежуточной оболочки продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

17. В зависимости от метода наложения бронепокрова могут применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

18. Наружная оболочка из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика оболочка кабеля может быть выполнена из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...). Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,2 мм.

ВОКд N (m * n) с (7) в грунте (G.652.D), где д – диэлектрический, N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, с - ЦСЭ из стеклопластикового прутка, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 4

Описание конструкции:

1. Центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка;

2. Стеклопластиковый пруток может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

3. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться на ЦСЭ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

4. Оптический модуль (ОМ) в виде однослойной трубки который входит в состав одноповивного, концентрически скрученного оптического сердечника (ОС). Каждый ОМ может содержать от 2 до 16 оптических волокон;

5. ОС имеет цветовую последовательность (счетную пару), № 1- красный ОМ; № 2 (направляющий) - зеленый ОМ;

6. Свободно размещаемые оптические волокна в ОМ;

7. Свободное внутреннее пространство ОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ОМ;

8. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х накладываются поверх оптического сердечника методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см (вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, располагаемой поверх ОС продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

9. Свободное межмодульное пространство в ОС должно быть заполнено гидрофобным компаундом;

10. ПЭТ-лента, наложенная поверх ОС спирально с перекрытием не менее 10 % (допускается заменена ПЭТ-ленты на водоблокирующую (водонабухающая) ленту, которая располагается поверх ОС продольно встык или спирально, с перекрытием не менее 10 %). В случае использования водоблокирующей (водонабухающей) ленты вместо п.8 в конструкции ВОК должны использоваться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

11. Скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити. Нити должны накладываться методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

12. Распарывающая высокомодульная нейлоновая нить (рипкорд), располагают продольно и супротивно, под внутреннюю (промежуточную) оболочку. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Цвет нитей должен быть отличающимся от цвета скрепляющих (упаковочных) полиэфирных и водоблокирующих (водонабухающих) нитей (допускаются цвета: красный, оранжевый, желтый, зелёный, синий, фиолетовый, розовый);

13. Внутренняя (промежуточная) оболочка из полиэтилена, номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

14. Бронепокров из одного повива круглых стеклопластиковых прутков. Суммарный зазор между стеклопластиковыми прутками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемых в конструкции кабеля прутков;

15. Свободные промежутки между стеклопластиковыми прутками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

16. Водоблокирующие (водонабухающие) нити накладываются под бронепокровом методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, поверх внутренней (промежуточной) оболочки в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая располагается поверх промежуточной оболочки продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

17. В зависимости от метода наложения бронепокрова могут применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

18. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,2 мм.

ВОК N (mi n) с (7) в грунте (G.652.D), где N - общее количество ОВ mi - многоповивная скрутка ОМ вокруг ЦСЭ, n – количество ОВ в ОМ, с - ЦСЭ из стеклопластикового прутка, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 5

Описание конструкции:

1. Центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка;

2. Стеклопластиковый пруток может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

3. Водоблокирующие (водонабухающие) нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться на ЦСЭ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см;

4. Оптические модули всех повивов (ОМ) в виде однослойной трубки который входит в состав многоповивного оптического сердечника (ОС). Каждый ОМ может содержать от 2 до 16 оптических волокон;

5. Внутренний (первый) повив;

5.1. Повив скрепляется упаковочными полиэфирными нитями, не менее 2-х, наложенных поверх внутреннего (первого) повива ОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, (вместо таких нитей допускается использование двух ПЭТ-лент, наложенных спирально в противоположных направлениях, поверх внутреннего (первого) повива ОМ с перекрытием не менее 10 %);

5.2. Водоблокирующая (водонабухающая) лента, наложенная поверх внутреннего (первого) повива ОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

5.3. Скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити. Накладываются поверх водоблокирующей (водонабухающей) ленты методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом 7-10 см, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

5.4. Внутренний (первый) и внешний (второй) повивы должны иметь цветовую последовательность (счетную пару), № 1- красный ОМ; № 2 (направляющий) - зеленый ОМ;

6. Внешний (второй) повив;

6.1. Повив скрепляется упаковочными полиэфирными нитями, не менее 2-х, наложенных поверх внутреннего (второго) повива ОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, (вместо таких нитей допускается использование двух ПЭТ-лент, наложенных спирально в противоположных направлениях, поверх внутреннего (первого) повива ОМ с перекрытием не менее 10 %);

6.2. Водоблокирующая (водонабухающая) лента, наложенная продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10% поверх внешнего (второго) повива;

6.3. Скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити. Накладываются поверх водоблокирующей (водонабухающей) ленты методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом 7-10 см, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

7. Распарывающая высокомодульная нейлоновая нить (рипкорд), располагают продольно и супротивно, под внутреннюю (промежуточную) оболочку. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Цвет нитей должен быть отличающимся от цвета скрепляющих (упаковочных) полиэфирных и водоблокирующих (водонабухающих) нитей (допускаются цвета: красный, оранжевый, желтый, зелёный, синий, фиолетовый, розовый);

8. Свободно размещаемые оптические волокна в ОМ;

9. Свободное внутреннее пространство ОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ОМ;

10. Внутренняя (промежуточная) оболочка из полиэтилена, номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

11. Водоблокирующие (водонабухающие) нити накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см под бронепокровом, поверх внутренней (промежуточной) оболочки в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо таких нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая располагается поверх промежуточной оболочки продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

12. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки;

13. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

14. Водоблокирующие (водонабухающие) нити накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, поверх бронепокрова в дополнение к гидрофобному заполнителю, должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

15. В зависимости от метода наложения бронепокрова могут применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

16. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,2 мм.

В.2.1.2 ВОК бронированный с центральным ОМ и бронепокровом из круглой стальной оцинкованной проволоки (ВОК с ЦОМ и проволочной броней) должен:

– предназначаться для прокладки кабелей с емкостью от 2 до 16 ОВ (включительно) в грунт и кабельную канализацию;

– соответствовать требованиям п. 5.4.2 СТБ 1201 для КСО с центральным ОМ (центральной трубкой);

– иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности или из негорючего материала, исходя из требований Заказчика к материалу наружной оболочки, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь бронепокров из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок;

– иметь бронепокров из одного повива стеклопластиковых прутков (диэлектрический ВОК), исходя из требований Заказчика к материалу бронепокрова, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– в зависимости от метода наложения бронепокрова допускается применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

– свободное пространство между проволоками или прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем;

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%);

– иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

– иметь ОВ с длиной волны нулевой дисперсии около 1310 нм, согласно требованиям Рекомендаций ITU-T G.652D (11/2016);

– иметь от 2 до 16 ОВ (дополнительные требования к количеству ОВ определяются конкурсными документами) в ЦОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем;

Примечание: Рекомендуется следующий выбор числа ОВ в ЦОМ: 2 (два), 4 (четыре), 8 (восемь), 16 (шестнадцать) с учетом резерва (избыточности) ОВ.

– иметь следующую цветовую кодировку (окраску) ОВ в оптическом модуле: содержащем до 12 ОВ (№ 1 - № 12): № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6 - чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый, а также в содержащем до 16 ОВ (при отсутствии маркировочных нитей) дополнительную расцветку (№ 13 - № 16): № 13 - красный с черными кольцевыми метками, № 14 - желтый с черными кольцевыми метками, № 15 - зеленый с черными кольцевыми метками, № 16 - синий с черными кольцевыми метками;

– иметь сочетание цветов (расцветка) ОВ одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– иметь толщину наружной оболочки - не менее 2,1 мм;

– иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70°С;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 7 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,6 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 10 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть устойчивым к продольному распространению воды;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

Описания конструкций кабельных изделий на рисунках 6 - 8 и содержание п. 2.1.2 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для ВОК бронированных с центральным ОМ и допустимой растягивающей нагрузкой не менее 7 кН должен соответствовать описаниям, представленных на рисунках 6 - 8 и описанию в настоящем пункте:

ВОК ЦОМ 2…16 (7) в грунте (G.652.D), где 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 6

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемые оптические волокна в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки, может содержать от 2 до 16 оптических волокон (дополнительные требования к количеству оптических волокон определяется Заказчиком);

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей, которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки;

6. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,1 мм.

ВОКнг с ЦОМ 2…16 (7) в грунте (G.652.D) -, где нг - негорючий материал при групповой прокладки, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 7

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемые оптические волокна в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки, может содержать от 2 до 16 оптических волокон (дополнительные требования к количеству оптических волокон определяется Заказчиком);

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей, которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки;

6. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика оболочка кабеля выполняется из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...). Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,1 мм.

ВОКд ЦОМ 2…16 (7) в грунте (G.652.D) -, где д - диэлектрический, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 8

Описание конструкции:

1.  Свободно размещаемые оптические волокна в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ЦОМ;

3. ЦОМ в виде однослойной трубки, может содержать от 2 до 16 оптических волокон (дополнительные требования к количеству оптических волокон определяется Заказчиком);

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%;

5. Бронепокров из одного повива стеклопластиковых прутков. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей, которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки;

6. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,1 мм.

В.2.2 ВОК для прокладки на ВОЛС абонентского доступа:

В.2.2.1 ВОК бронированный с центральным ОМ и бронепокровом из круглой стальной оцинкованной проволоки (ВОК с ЦОМ и проволочной броней) должен:

– предназначаться для прокладки в грунт и кабельную канализацию на участках ВОЛС к потребителю, а также на магистральных и / или распределительных участках РОN сетей;

– соответствовать требованиям п. 5.4.2 СТБ 1201 для КСО с центральным ОМ (центральной трубкой);

– иметь наружную оболочку полиэтилена высокой плотности или из негорючего материала, исходя из требований Заказчика к материалу наружной оболочки, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь бронепокров из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок;

– иметь бронепокров из одного повива стеклопластиковых прутков (диэлектрический ВОК), исходя из требований Заказчика к материалу бронепокрова, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– в зависимости от метода наложения бронепокрова допускается применяться скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити (не менее 2-х), которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки поверх бронепокрова;

– свободное пространство между проволоками или прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем;

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

– иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

– иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70 °С;

– иметь ОВ с длиной волны нулевой дисперсии около 1310 нм, согласно требованиям Рекомендаций ITU-T G.652D (11/2016);

– иметь от 2 до 16 ОВ (дополнительные требования к количеству ОВ определяются конкурсными документами) в ЦОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем;

Примечание: Рекомендуется следующий выбор числа ОВ в ЦОМ: 2 (два), 4 (четыре), 8 (восемь), 16 (шестнадцать) с учетом резерва (избыточности) ОВ.

– иметь следующую цветовую кодировку (окраску) ОВ в оптическом модуле: содержащем до 12 ОВ (№ 1 - № 12): № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6 - чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый, а также в содержащем до 16 ОВ (при отсутствии маркировочных нитей) дополнительную расцветку (№ 13 - № 16): № 13 - красный с черными кольцевыми метками, № 14 - желтый с черными кольцевыми метками, № 15 - зеленый с черными кольцевыми метками, № 16 - синий с черными кольцевыми метками;

– иметь сочетание цветов (расцветка) ОВ одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– иметь толщину наружной оболочки - не менее 2,1 мм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 4 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,6 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 10 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть устойчивым к продольному распространению воды;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

Описания конструкций кабельных изделий на рисунках 9 - 11 и содержание п. 2.2.1 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для ВОК бронированных с центральным ОМ и допустимой растягивающей нагрузкой не менее 4 кН должен соответствовать описаниям, представленных на рисунке 9 - 11 и описанию в настоящем пункте:

ВОК ЦОМ 2…16 (4) в грунте (G.652.D), где 4 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 9

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемые оптические волокна в центральном оптическом модуле;

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки, может содержать от 2 до 16 оптических волокон (дополнительные требования к количеству оптических волокон определяется Заказчиком);

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей, которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки;

6. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,1 мм.

ВОКнг с ЦОМ 2…16 (4) в грунте (G.652.D) -, где нг - негорючий материал при групповой прокладки, 4 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 10

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемые оптические волокна в центральном оптическом модуле;

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки, может содержать от 2 до 16 оптических волокон (дополнительные требования к количеству оптических волокон определяется Заказчиком);

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей, которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки;

6. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика оболочка кабеля выполняется из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...). Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,1 мм.

ВОКд ЦОМ 2…16 (4) в грунте (G.652.D) -, где д - диэлектрический, 4 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 11

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемые оптические волокна в центральном оптическом модуле;

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем, исключающим продольное проникновение влаги внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки, может содержать от 2 до 16 оптических волокон (дополнительные требования к количеству оптических волокон определяется Заказчиком);

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно  или спирально с перекрытием не менее 10%;

5. Бронепокров из одного повива стеклопластиковых прутков. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей, которые накладываются методом встречно-направленной (SZ) намотки;

6. Свободные промежутки между проволоками в бронепокрове должны быть заполнены гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 2,1 мм.

В.2.2.2 ВОК диэлектрический многомодульной конструкции для вертикальной прокладки (ВОК - райзер) должен:

– предназначаться для прокладки на распределительных участках РОN сетей внутри зданий (многоквартирных домов) для вертикальной прокладки по слаботочным каналам (стоякам);

– быть полностью диэлектрическим;

– быть в «сухом» исполнении, без гидрофобного заполнения, при подготовке и монтаже оболочка должна сниматься легко и свободно извлекаться модуль необходимой длины;

– свободное межмодульное пространство ВОК заполняется молотым тальком в виде порошка для обеспечения подвижности минимодулей внутри оболочки;

– иметь цвет наружной оболочки белый или молочный;

– иметь конструкцию и цвет оболочки одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– иметь наружную оболочку из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика оболочка кабеля выполняется из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...), галогенонесодержащей, с низким коэффициентом трения, без порывов и не пропускать воду;

– быть армированным двумя стеклопластиковыми стержнями по краям наружной оболочки кабеля;

– иметь геометрические размеры конструкции:

– иметь толщину наружной оболочки не менее 1 мм;

– иметь наружный диаметр оптических минимодулей – 1,5 ± 0,3 мм;

– иметь наружный диаметр стеклопластикового прутка не менее 0,8 мм;

– иметь общее количество ОВ и минимодулей исходя из требований Заказчика к количеству ОВ и минимодулей, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

Примечание: Рекомендуется выбор числа ОВ в оптическом минимодуле с числом кратным 6 (шести) при выборе ВОК N (m * n) верт. Например, если вы собираетесь задействовать в кабеле 43 ОВ, то надо округлить это число до ближайшего кратного шести (в большую сторону), что равняется 48 и заказать ВОК (8х6).

– иметь следующую цветовую кодировку (окраску) минимодулей в кабеле, содержащем 12 минимодулей (№ 1 - № 12): № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6 - чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый (при количестве минимодулей более 12 (двенадцати) для идентификации иметь отличительную кольцевую покраску);

– иметь следующую цветовую кодировку (окраску) ОВ в оптическом минимодуле, содержащем 12 ОВ (№ 1 - № 12): № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6 - чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый (при количестве ОВ более 12 (двенадцати) для идентификации иметь отличительную кольцевую покраску);

– иметь сочетание цветов (расцветка) минимодулей и ОВ одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– содержать одномодовые ОВ, не чувствительные к потерям на макроизгибе в соответствии с рекомендациями ITU-T G.657.А1:

– иметь потери на макроизгибе на длине волны 1550 нм, при радиусе 15 мм и 10 витках, не более 0,25 дБ и при радиусе 10 мм и 1 витке, не более 0,75 дБ;

– иметь максимальный коэффициент затухания в строительной длине на длине волны 1550 нм не более 0,3 дБ/км;

– иметь погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины – не более 0,5 мкм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 0,5 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,2 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 3 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 10 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п.8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201.

Описания конструкции кабельного изделия на рисунке 12 и содержание п. 2.2.2 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для ВОК диэлектрической многомодульной конструкции для вертикальной прокладки (ВОК - райзер) должен соответствовать описаниям, представленных на рисунке 12 и описанию в настоящем пункте:

ВОК N (m * n)д (0,5) верт (G.657.А1), где N - общее количество ОВ, m – количество минимодулей, n – количество ОВ в минимодулях, 0,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 12

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемые оптические волокна в оптическом минимодуле соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.А1;

2. Свободное внутреннее пространство минимодулей сухое, не заполняется гидрофобным гелем или иными водоблокирующими элементами / составами;

3. Свободно расположенные минимодули в виде однослойной трубки, могут содержать до 12 ОВ, дополнительные требования к количеству оптических волокон определяется исходя из требований Заказчика. Минимодули изготавливаются из полимера не распространяющего горение с пониженным дымо- и газовыделением, безгалогенный;

4. Расцветка минимодулей должна повторять цветовую кодировку (окраску) ОВ;

5. Периферийные силовые элементы из стеклопластиковых прутков;

6. Свободное межмодульное пространство ВОК заполняется молотым тальком в виде порошка;

7. Наружная оболочка из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика оболочка кабеля должна быть выполнена из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...), галогенонесодержащей. Наружная оболочки должна иметь низкий коэффициент трения.

В.2.2.3 ВОК диэлектрический с 1 (одним) ОВ для горизонтальной прокладки (ВОК - дроп) должен:

– предназначаться для прокладки на участках абонентской проводки РОN сетей внутри зданий во встроенных каналах или коробах (плинтусах) внутриплощадочных и квартирных помещений многоквартирных домов от оптической распределительной коробки до ОРА, а также, при необходимости, внутри помещений домов индивидуальной застройки во встроенных каналах или коробах (плинтусах) от промежуточной монтажной оптической коробки, расположенной в месте ввода в здание индивидуальной застройки, до ОРА;

– иметь цвет наружной оболочки белый;

– иметь конструкцию и цвет оболочки одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– быть полностью диэлектрическим;

– иметь наружную оболочку из негорючего материала с применением галогенонесодержащих полимерных композиций и низким коэффициентом трения, с нанесенной маркировкой кабеля и метражными метками;

– иметь геометрические размеры:

– толщину наружной оболочки не менее 0,4 мм;

– наружный диаметр – 2,8 ± 0,2 мм;

– иметь упрочняющие арамидные нити внутри полимерной оболочки;

– иметь одномодовое ОВ, не восприимчивое к потерям на изгиб в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.657.В2 или ITU-T G.657.А2;

– иметь потери на макроизгибе на длине волны 1550 нм:

а) при радиусе 15 мм и 10-ти витках, не более 0,03 дБ;

б) при радиусе 10 мм и 1-ом витке, не более 0,1 дБ;

в) при радиусе 7,5 мм и 1-ом витке, не более 0,5 дБ;

г) максимальный коэффициент затухания в строительной длине на длине волны 1550 нм должен быть не более 0,3 дБ/км;

д) погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины – не более 0,5 мкм;

– ОВ должно иметь белый или нейтральный цвет первичного защитного покрытия;

– ОВ должно иметь вторичное плотное буферное покрытие (ПБП) из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...), галогенонесодержащей;

– иметь цвет ПБП – желтый или белый;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 0,4 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,1 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 3 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 10 °С до плюс 50 °С;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201.

Исходя из требований Заказчика к типу ОВ, оговариваемых при закупке кабельной продукции допускается использование в конструкции ВОК многомодового ОВ G.651 в соответствии с требованиями Рекомендаций ITU-T G.651.1 (07/2007)/IEC 60793-2-10 type A1a.1-3 (пропускная способность ОВ оговаривается при заказе кабельной продукции) ISO/IEC 11801 Performance Category ОМ 1-4 (категория ОВ оговаривается при заказе кабельной продукции);

Описания конструкций кабельных изделий на рисунке 13 и содержание п. 2.2.3 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для ВОК диэлектрического с 1 (одним) ОВ для горизонтальной прокладки (ВОК - дроп) должен соответствовать описаниям, представленных на рисунке 13 и описанию в настоящем пункте.

ВОК 1 (0,4) (G.657.В2 или G.657.А2 или G.651.1), где 0,4 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 13

Описание конструкции:

1. Одно свободно размещаемое оптическое волокно соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.B2 или ITU-T G.657.А2 или ITU-T G.651.1 в промежуточном буферном покрытии из полимера не распространяющего горение с пониженным дымо- и газовыделением, безгалогенный;

2. Первичное защитное покрытие белого или нейтрального цвета;

3. Вторичное плотное буферное покрытие желтого или белого цвета;

4. Упрочняющие арамидные нити;

5. Наружная оболочка из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика оболочка кабеля должна быть выполнена из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...), галогенонесодержащей. Наружная оболочки должна иметь низкий коэффициент трения.

В.2.2.4 ВОК с 1 (одним) ОВ для прокладки на абонентских участках PON – сетей к домам индивидуальной застройки должен содержать одномодовое ОВ не чувствительное к потерям на макроизгибе в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.657А1:

В.2.2.4.1 Бронированный ВОК-1 с центральным ОМ и бронепокровом из стальной оцинкованной проволоки (ВОК 1 - броня 4) должен:

– предназначаться для прокладки в грунте, кабельной канализации, защитной трубе от отводного терминала (например, бокса / муфты с оптическим сплиттером) до промежуточной монтажной оптической коробки, расположенной в месте ввода в здание индивидуальной застройки;

– соответствовать требованиям п. 5.4.2.1 СТБ 1201 для ВОК с центральным ОМ (центральной трубкой);

– иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности или из негорючего материала, исходя из требований Заказчика к материалу наружной оболочки, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь бронепокров из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок;

– иметь бронепокров из одного повива стеклопластиковых прутков (диэлектрический ВОК), исходя из требований Заказчика к материалу бронепокрова, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– свободное пространство между проволоками или стеклопластиковыми прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем (при «сухой» конструкции кабеля вместо гидрофобного заполнения свободного пространства между проволоками или стеклопластиковыми прутками бронепокрова должна применяться одна дополнительная (третья в конструкции ВОК) водоблокирующая (водонабухающая) нить, которая накладывается спирально поверх бронепокрова с шагом не более 7-10 см);

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %);

– иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

– иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70 °С;

– иметь толщину наружной оболочки из полиэтилена высокой плотности не менее 1,4 мм;

– иметь центральный ОМ;

– иметь 1 (одно) ОВ в первичном защитном покрытии красного цвета, которое должно располагаться внутри ОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем / гелем;

– иметь одномодовое ОВ, не восприимчивое к потерям на изгиб в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.657.А1;

– иметь красный цвет первичного защитного покрытия ОВ;

– иметь потери на макроизгибе на длине волны 1550 нм:

а) при радиусе 15 мм и 10-ти витках, не более 0,25 дБ;

б) при радиусе 10 мм и 1-ом витке, не более 0,75 дБ;

в) максимальный коэффициент затухания в строительной длине на длине волны 1550 нм должен быть не более 0,3 дБ/км;

г) погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины – не более 0,5 мкм;

– иметь наружный диаметр не более 7 мм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 4 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,4 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 10 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть устойчивым к продольному распространению воды;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

Описания конструкций кабельных изделий на рисунках 14-15 и содержание п. 2.2.4.1 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для бронированного ВОК-1 с центральным ОМ и бронепокровом из одного повива стальной оцинкованной проволоки (ВОК 1 - броня 4) должен соответствовать описаниям, представленных на рисунке 14 - 15 и описанию в настоящем пункте:

ВОК1 броня (4) в грунте (G.657.А1), где 4 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 14

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемое оптического волокно красного цвета в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем исключающим продольное распространение воды внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки должен содержать 1 (одно) оптическое волокно в первичном защитном покрытии красного цвета, соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.А1;

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно или спирально с перекрытием не менее 10 %;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

6. Свободное пространство между проволоками в бронепокрове должно быть заполнено гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,4 мм, Наружный диаметр ВОК не более 7 мм.

ВОК1 броня (4) в грунте (G.657.А1), где 4 - допустимая растягивающая нагрузка в кН («сухое» исполнение конструкции):

Рисунок 15

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемое оптического волокно красного цвета в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем исключающим продольное распространение воды внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки должен содержать 1 (одно) оптическое волокно в первичном защитном покрытии красного цвета, соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.А1;

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно или спирально с перекрытием не менее 10%;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

6. Водоблокирующая (водонабухающая) нить. Должна применяться одна дополнительная (третья в конструкции ВОК) водоблокирующая (водонабухающая) нить, совместно с п.4. Накладывается поверх бронепокрова спирально с шагом не более 7-10 см;

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,4 мм, Наружный диаметр ВОК не более 7 мм.

В.2.2.4.2 Бронированный ВОК-1 с центральным ОМ и бронепокровом из стальной оцинкованной проволоки (ВОК 1 - броня 2,5) должен:

– предназначаться для прокладки в кабельной канализации, защитной трубе, проложенной в грунте от отводного терминала (например, бокса / муфты с оптическим сплиттером) до промежуточной монтажной оптической коробки, расположенной в месте ввода в здание индивидуальной застройки;

– соответствовать требованиям п. 5.4.2.1 СТБ 1201 для ВОК с центральным ОМ (центральной трубкой);

– иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности;

– иметь бронепокров из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок;

– свободное пространство между проволоками или стеклопластиковыми прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем (при «сухой» конструкции кабеля вместо гидрофобного заполнения свободного пространства между проволоками или стеклопластиковыми прутками бронепокрова должна применяться одна дополнительная (третья в конструкции ВОК) водоблокирующая (водонабухающая) нить, которая накладывается спирально поверх бронепокрова с шагом не более 7-10 см);

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (RZ) намотки с шагом не более 7-10 см, (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%);

– иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

– иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70 °С;

– иметь толщину наружной оболочки из полиэтилена высокой плотности не менее 1,4 мм;

– иметь центральный ОМ;

– иметь 1 (одно) ОВ в первичном покрытии, которое должно располагаться внутри ОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем / гелем;

– иметь одномодовое ОВ, не восприимчивое к потерям на изгиб в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.657.А1;

– иметь первичное защитное покрытие ОВ красного цвета;

– иметь потери на макроизгибе на длине волны 1550 нм:

а) при радиусе 15 мм и 10-ти витках, не более 0,25 дБ;

б) при радиусе 10 мм и 1-ом витке, не более 0,75 дБ;

в) максимальный коэффициент затухания в строительной длине на длине волны 1550 нм должен быть не более 0,3 дБ/км;

г) погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины – не более 0,5 мкм;

– иметь наружный диаметр не более 7 мм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 2,5 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,35 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 5 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть устойчивым к продольному распространению воды;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

Описания конструкций кабельных изделий на рисунках 16-17 и содержание п. 2.2.4.2 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для бронированного ВОК-1 с центральным ОМ и бронепокровом из одного повива стальной оцинкованной проволоки (ВОК 1 - броня 4) должен соответствовать описаниям, представленных на рисунке 16 - 17 и описанию в настоящем пункте:

ВОК1 броня (2,5) в кабельной канализации (G.657.А1), где 2,5 допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 16

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемое оптического волокно красного цвета в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем исключающим продольное распространение воды внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки должен содержать 1 (одно) оптическое волокно в первичном защитном покрытии красного цвета, соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.А1;

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

6. Свободное пространство между проволоками в бронепокрове должно быть заполнено гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,4 мм. Наружный диаметр ВОК не более 7 мм.

ВОК1 броня (2,5) в кабельной канализации (G.657.А1), где 2,5 допустимая растягивающая нагрузка в кН («сухое» исполнение конструкции):

Рисунок 17

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемое оптического волокно красного цвета в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем исключающим продольное распространение воды внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки должен содержать 1 (одно) оптическое волокно в первичном защитном покрытии красного цвета, соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.А1;

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10 %;

5. Бронепокров из одного повива стальных оцинкованных проволок. Суммарный зазор между проволоками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемой в конструкции кабеля проволоки. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

6. Водоблокирующая (водонабухающая) нить. Должна применяться одна дополнительная (третья в конструкции ВОК) водоблокирующая (водонабухающая) нить, совместно с п.4. Накладывается поверх бронепокрова спирально с шагом не более 7-10 см;

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,4 мм. Наружный диаметр ВОК не более 7 мм.

В.2.2.4.3 Бронированный ВОК-1 диэлектрический с центральным ОМ и бронепокровом из стеклопластиковых прутков (ВОК 1 - д броня 1,5) должен:

– предназначаться для прокладки в кабельной канализации, защитной трубе от отводного терминала (например, бокса / муфты с оптическим сплиттером) до промежуточной монтажной оптической коробки, расположенной в месте ввода в здание индивидуальной застройки и далее во встроенных каналах или коробах (плинтусах) до ОРА;

– соответствовать требованиям п. 5.4.2.1 СТБ 1201 для КСО с центральным ОМ (центральной трубкой);

– иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности;

– иметь бронепокров из одного повива круглых стеклопластиковых прутков;

– свободное пространство между круглыми стеклопластиковыми прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем (при «сухой» конструкции кабеля вместо гидрофобного заполнения свободного пространства между круглыми стеклопластиковыми прутками бронепокрова должна применяться одна дополнительная (третья в конструкции ВОК) водоблокирующая (водонабухающая) нить, которая накладывается спирально поверх бронепокрова с шагом не более 7-10 см);

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (RZ) намотки с шагом не более 7-10 см, (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно или спирально с перекрытием не менее 10%);

– иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

– иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70 °С;

– иметь наружную оболочку в негорючем исполнении из материала, не распространяющего горение для групповой прокладки;

– иметь толщину наружной оболочки не менее 1,4 мм;

– иметь центральный ОМ;

– иметь 1 (одно) ОВ в первичном покрытии, которое должно располагаться внутри ОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем / гелем;

– иметь одномодовое ОВ, не восприимчивое к потерям на изгиб в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.657.А1;

– иметь первичного защитного покрытия ОВ красного цвета;

– иметь потери на макроизгибе на длине волны 1550 нм:

а) при радиусе 15 мм и 10-ти витках, не более 0,25 дБ;

б) при радиусе 10 мм и 1-ом витке, не более 0,75 дБ;

в) максимальный коэффициент затухания в строительной длине на длине волны 1550 нм должен быть не более 0,3 дБ/км;

г) погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины – не более 0,5 мкм;

– иметь наружный диаметр не более 7 мм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 1,5 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,35 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 5 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть устойчивым к продольному распространению воды;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

Описания конструкций кабельных изделий на рисунках 16-17 и содержание п. 2.2.4.3 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для бронированного ВОК-1 диэлектрического с центральным ОМ и бронепокровом из одного повива стеклопластиковых прутков (ВОК 1 - д броня 1,5) должен соответствовать описаниям, представленных на рисунках 18 - 19 и описанию в настоящем пункте:

ВОК1 д броня (1,5) в кабельной канализации (G.657.А1), где 1,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 18

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемое оптического волокно красного цвета в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем исключающим продольное распространение воды внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки должен содержать 1 (одно) оптическое волокно в первичном защитном покрытии красного цвета, соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.А1;

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно или спирально с перекрытием не менее 10 %;

5. Бронепокров из одного повива круглых стеклопластиковых прутков. Суммарный зазор между стеклопластиковыми прутками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемых в конструкции кабеля прутков. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

6. Свободное пространство между круглыми стеклопластиковыми прутками в бронепокрове должно быть заполнено гидрофобным заполнителем (компаундом);

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,4 мм. Наружный диаметр ВОК не более 7 мм.

ВОК1 д броня (1,5) в кабельной канализации (G.657.А1), где 1,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН («сухое» исполнение конструкции):

Рисунок 19

Описание конструкции:

1. Свободно размещаемое оптического волокно красного цвета в центральном оптическом модуле (ЦОМ);

2. Свободное внутреннее пространство ЦОМ заполняется гидрофобным гелем исключающим продольное распространение воды внутри ЦОМ;

3. Центральный оптический модуль (ЦОМ) в виде однослойной трубки должен содержать 1 (одно) оптическое волокно в первичном защитном покрытии красного цвета, соответствующее Рекомендациям ITU-T G.657.А1;

4. Водоблокирующие (водонабухающие) нити. Накладываются под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом не более 7-10 см, в дополнение к гидрофобному заполнителю бронепокрова. Должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей. Вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, она должна располагаться поверх ЦОМ продольно или спирально с перекрытием не менее 10 %;

5. Бронепокров из одного повива круглых стеклопластиковых прутков. Суммарный зазор между стеклопластиковыми прутками в повиве должен быть не более одного диаметра применяемых в конструкции кабеля прутков. Допускается накладывать поверх бронепокрова скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, в этом случае должны предусматриваться не менее 2-х таких нитей;

6. Водоблокирующая (водонабухающая) нить. Должна применяться одна дополнительная (третья в конструкции ВОК) водоблокирующая (водонабухающая) нить, совместно с п.4. Накладывается поверх бронепокрова спирально с шагом не более 7-10 см;

7. Наружная оболочка из полиэтилена высокой плотности. Толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,4 мм. Наружный диаметр ВОК не более 7 мм.

В.2.3 Диэлектрический станционный ВОК (ВОК станц) должен:

– предназначаться для прокладки внутри зданий (станций, центров обработки данных) по специальным конструкциям кабелями емкостью более 16ОВ;

– быть полностью диэлектрическим и без гидрофобного заполнения;

– быть гибким, легким при подготовке и монтаже;

– соответствовать требованиям п. 5.4.3 СТБ 1201: поверх оптического сердечника (одного или двух повивов элементов: оптических модулей и корделей заполнения (при наличии) вокруг центрального силового элемента) должна быть наложена внутренняя (промежуточная) оболочка из материала, не поддерживающего горения при групповой прокладке номинальной толщиной не менее 0,7 мм;

– соответствовать требованиям п. 5.4.3 СТБ 1201: должен иметь силовые элементы в виде арамидных нитей, наложенных на внутреннюю (промежуточную) оболочку в два или в четыре повива с различными направлениями смежных повивов арамидных нитей;

– иметь ЦСЭ из стеклопластикового прутка, который может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

- иметь периферийные силовые элементы в виде арамидных нитей, наложенных на внутреннюю оболочку в два или четыре повива с различными направлениями смежных повивов арамидных нитей;

– иметь вокруг ЦСЭ одноповивную концентрическую скрутку ОМ или многоповивную скрутку ОМ, исходя из требований Заказчика к способам скрутки и общему количеству ОМ и ОВ, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь общее количество ОВ, исходя из требований Заказчика к количеству ОВ и ОМ, оговариваемых при закупке кабельной продукции (каждый ОМ может содержать от 2 до 16 ОВ в ОМ);

Примечание: Рекомендуется выбор числа ОВ в оптическом модуле с числом кратным 6 (шести) Например, если необходимо задействовать в кабеле 43 ОВ, то следует округлить это число до ближайшего кратного шести (в большую сторону), что равняется 48, и заказать ВОК (8х6).

– иметь следующую цветовую кодировку (окраску) ОВ в оптическом модуле: содержащем до 12 ОВ (№ 1 - № 12): № 1 - красный, № 2 - желтый, № 3 - зеленый, № 4 - синий, № 5 - коричневый, № 6 - чёрный, № 7 - оранжевый, № 8 - фиолетовый, № 9 - белый, № 10 - серый, № 11 - бирюзовый (цвет морской волны), № 12 - розовый, а также в содержащем до 16 ОВ (при отсутствии маркировочных нитей) дополнительную расцветку (№ 13 - № 16): № 13 - красный с черными кольцевыми метками, № 14 - желтый с черными кольцевыми метками, № 15 - зеленый с черными кольцевыми метками, № 16 - синий с черными кольцевыми метками;

– иметь сочетание цветов (расцветка) ОВ и ОМ одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– быть с одномодовыми ОВ G.652.D (с длиной волны нулевой дисперсии около 1310 нм, согласно требованиям Рекомендаций ITU-T G.652.D (11/2016) или с многомодовыми ОВ G.651 в соответствии с требованиями Рекомендаций ITU-T G.651.1 (07/2007)/IEC 60793-2-10 type A1a.1-3 (пропускная способность ОВ оговаривается при заказе кабельной продукции), ISO/IEC 11801 Performance Category ОМ 1-4, (категория ОВ оговаривается при заказе кабельной продукции), исходя из требований Заказчика к типу ОВ, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь наружную оболочку из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке, с низким коэффициентом трения, без порывов и не пропускать влагу (по требованию Заказчика оболочка кабеля может быть выполнена из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...);

– иметь толщину наружной оболочки - не менее 1,4 мм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 1,5 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,2 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 3 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 10 °С до плюс 50 °С;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1 СТБ 1201.

Описание конструкции кабельного изделия на рисунке 20 и содержание п. 2.3 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для диэлектрического станционного ВОК с центральным ОМ и переферийным силовым элементом из упрочняющих арамидных нитей (ВОКд N (mi*n) с (1,5) станционный (G.652.D)) должен соответствовать описаниям, представленных на рисунке 20 и описанию в настоящем пункте:

ВОКд N (m*n) (1,5) станционный (G.652.D) – где д – диэлектрический, N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, 1,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 20

Описание конструкции:

1. Центральный силовой элемент из стеклопластикового прутка.

2. Стеклопластиковый пруток может быть покрыт оболочкой из полиэтилена;

3. Оптический модуль (ОМ) в виде однослойной трубки который входит в состав одноповивного, концентрически скрученного оптического сердечника (ОС). Каждый ОМ может содержать от 2 до 16 оптических волокон;

4. ОС имеет цветовую последовательность (счетную пару), № 1 - красный ОМ; № 2 (направляющий) - зеленый ОМ;

5. Свободно размещаемые оптические волокна в ОМ;

6. Свободное внутреннее пространство ОМ заполняется гидрофобным гелем;

7. Скрепляющие (упаковочные) полиэфирные нити, не менее 2-х. Нити должны накладываться поверх ОС методом встречно-направленной (SZ) намотки с шагом 7-10 см;

8. Внутренняя (промежуточная) оболочка из материала, не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика промежуточная оболочка может быть выполнена из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...). Толщина внутренней (промежуточной) оболочки должна быть не менее 0,7 мм;

9. Периферийные силовые элементы в виде арамидных нитей, наложенных на внутреннюю оболочку в два или четыре повива с различными направлениями смежных повивов арамидными нитями;

10. Наружная оболочка из материала не поддерживающего горения при групповой прокладке. По требованию Заказчика оболочка кабеля может быть выполнена из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...). Толщина наружной оболочки должна быть не менее 1,4 мм.

В.2.4 Диэлектрический ВОК с 1 (одним) ОВ для изготовления «пигтейлов» (ВОК - монтажный шнур) должен:

– предназначаться для «оконечивания» коннектором;

– быть очень гибким;

– быть полностью диэлектрическим и «сухим»;

– иметь цвет первичного защитного покрытия белый или нейтральный;

– иметь ОВ во вторичным плотном буферном покрытии желтого или белого цветов из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...);

– иметь конструкцию и цвета первичного защитного покрытия и вторичного плотного буферного покрытия одинаковыми во всех партиях кабелей, поставляемых на весь заказ (договор на поставку);

– иметь наружный диаметр плотной защитной оболочки (вторичного защитного покрытия) ОВ - 0,90±0,05 мм;

– иметь одномодовое ОВ, не чувствительное к потерям на макроизгибе в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.657 или в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.652.D, исходя из требований Заказчика к типу ОВ, оговариваемых при закупке кабельной продукции;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 10 °С до плюс 50 °С;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 0,05 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,05 кН/см.

Описание конструкции изделия ВОК – монтажный шнур, для изготовления пигтейлов на рисунке 21 и содержание п. 2.4 являются взаимодополняющими.

При наименовании кабелей для приложений к протоколам биржевых торгов набор конструктивных элементов для диэлектрического ВОК с 1 (одним) ОВ для изготовления «пигтейлов» (ВОК - монтажный шнур) должен соответствовать описанию, представленному на рисунке 21 и описанию в настоящем пункте:

ВОК (0,05) для пигтейлов (G.652.D или G.657.А1), где 0,05 - допустимая растягивающая нагрузка в кН:

Рисунок 21

Описание конструкции:

1. Сердцевина оптического волокна;

2. Оболочка оптического волокна;

3. Первичное защитное покрытие оптического волокна белого или нейтрального цвета;

4. Вторичное плотное буферное покрытие из материала с пониженным дымо- и газовыделением (ВнАнг-LS...) или из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (ВнАнг-HF...).

В.3 При поставке кабельно-проводниковой продукции паспорт (поставляется с копией спецификации на ВОК, изготовленного в соответствии с требованиями ТУ на кабели конкретных марок по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке) должен содержать следующую информацию:

В.3.1 Для волоконно-оптических кабелей, указанных в п.п. В.2.1 - В.2.2:

– соответствовать п.п. 5.9.6 - 5.9.9 СТБ 1201;

– маркоразмер (условное обозначение) кабеля;

– геометрические размеры конструкции кабеля (наружный диаметр, наружный диаметр ЦОМ, толщина промежуточной оболочки, диаметр стальной оцинкованной проволоки бронепокрова, количество проволок, толщина наружной оболочки и другие конструктивные параметры, определённые Заказчиком при закупке кабельной продукции);

– параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям: допустимая растягивающая нагрузка, допустимая раздавливающая нагрузка, начальная энергия (стойкость к удару);

– длина кабеля в метрах (с указанием начальной и конечной метражной маркировки);

– оптическая длина ОВ в кабеле в метрах;

– очерёдность ОВ в кабеле;

– тип ОВ по рекомендациям ITU-T;

– расцветка ОВ в модулях (при их наличии);

– расцветка модулей, маркировочных нитей (при их наличии);

– изготовитель и название ОВ;

– погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины ОВ;

– коэффициент преломления ОВ для двух длин волн;

– коэффициент затухания каждого ОВ на нормируемых длинах волн;

– коэффициент хроматической дисперсии на нормируемых длинах волн;

– электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга;

– номинальный диаметр кабеля;

– масса кабеля;

– дата изготовления кабеля и наименование поставщика;

– штамп ОТК о приёмке;

– номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности (для

ВОК внутренней прокладки в зданиях, сооружениях).

В.3.2 Для волоконно-оптических кабелей, указанных в п. В.2.3:

– соответствовать п.п. 5.9.6 - 5.9.9 СТБ 1201;

– маркировку (условное обозначение) кабеля;

– геометрические размеры конструкции кабеля (наружный диаметр оптического модуля, количество модулей и оптических волокон, толщина наружной оболочки);

– длина кабеля в метрах (с указанием начальной и конечной метражной маркировки);

– параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям: допустимая растягивающая нагрузка, допустимая раздавливающая нагрузка, начальная энергия (стойкость к удару);

– оптическая длина волокон в кабеле в метрах;

– очерёдность оптических волокон в кабеле;

– тип оптического волокна;

– расцветка ОВ в модулях;

– расцветка модулей;

– изготовитель и название ОВ;

– погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины ОВ;

– коэффициент преломления ОВ для двух длин волн;

– коэффициент затухания каждого ОВ на нормируемых длинах волн;

– номинальный диаметр кабеля;

– масса кабеля;

– дата изготовления кабеля и наименование поставщика;

– штамп ОТК о приёмке;

– номер сертификата требованиям пожарной безопасности.

В.3.3 Для кабелей с медными жилами:

– соответствовать п.п. 5.9.5 - 5.9.9 СТБ 2290;

– номер барабана предприятия - изготовителя;

– маркировку (условное обозначение) кабеля;

– геометрические размеры конструкции кабеля (диаметр жил, толщина наружной оболочки или шланга);

– номер технических условий, ГОСТ;

– номер сертификата соответствия Республики Беларусь или стран ЕАЭС (при необходимости);

– длина кабеля в метрах (с указанием начальной и конечной метражной маркировки);

– протокол испытаний (измерений) кабелей должен быть вложен в водонепроницаемый пакет;

– протокол испытаний (измерений) первичных параметров для 100 % пар (жил) кабеля по постоянному току (электрическое сопротивление 1 км цепи; рабочая емкость цепи и жилы по отношению к земле, пересчитанная на 1 км длины на частоте 0,8 или 1,0 кГц; электрическое сопротивление изоляции токопроводящих жил, пересчитанное на 1 км длины; омическая асимметрия жил в паре от сопротивления шлейфа);

– протокол измерения величины переходных влияний на ближнем и дальнем конце на частоте 2200 кГц для 100 % пар (для кабелей ШПД);

– электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга;

– коэффициент затухания 1 км цепи на частоте 2200 кГц (для кабелей ШПД);

– испытательное напряжение между жилами и экраном;

– испытательное напряжение между жилами пар;

– номинальный диаметр кабеля;

– масса кабеля;

– дата изготовления кабеля и наименование поставщика;

– штамп ОТК о приёмке.

В.4 На поставляемых барабанах с кабельной продукцией нижний конец кабеля должен быть выведен на щеку барабана, закреплен, составлять не менее 1 (одного) метра и соответствовать п. 4.2.3 ГОСТ 18690.

В.5 Строительная длина кабеля согласовывается с Заказчиком.

В.6 Поставщик волоконно-оптических кабелей на каждую поставляемую партию кабеля должен представить Заказчику копию спецификации, в которой должны быть указаны следующие показатели:

– наименование кабеля по области применения и расшифровка обозначений марки кабеля;

– геометрические размеры конструктивных элементов, использованных в структуре кабеля;

– рисунок конструкции, отражающий последовательность использованных в структуре кабеля конструктивных элементов;

– параметры оптического волокна (стандарт ОВ, предельное значение коэффициента затухания ОВ в кабеле на длине волны излучения 1550 нм / 1310 нм, общее количество ОВ в кабеле);

– идентификация (полная маркировка, нанесенная на оболочку кабеля, цвет оптических волокон, а также, при наличии, цвет и количество оптических модулей, цвет корделей и количество ОВ в оптическом модуле);

– технические характеристики стойкости кабеля к воздействиям механических и  климатических факторов;

– параметры эксплуатации (рабочая температура, температура монтажа, минимальный радиус изгиба, срок службы).

В том числе и на участках транспортной сети электросвязи, предоставляемых операторам сетей сотовой подвижной электросвязи.

Рекомендуется для кабелей с емкостью более 16 ОВ.

ВОК N (m * n) с (7) в грунте (G.652.D) –, где N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, с - ЦСЭ из стеклопластиковых прутков, 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОК нг N (m * n) с (7) в грунте (G.652.D) -, где нг - негорючий материал для групповой прокладки (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОКд N (m * n) с (7) в грунте (G.652.D) -, где д - диэлектрический (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОК N (mi * n) с (7) в грунте (G.652.D) –, где mi - многоповивная скрутка ОМ вокруг ЦСЭ (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОК ЦОМ 2…16 (7) в грунте (G.652.D) –, где 7 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОКнг с ЦОМ 2…16 (7) в грунте (G.652.D) -, где нг - негорючий материал для групповой прокладки (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОКд ЦОМ 2…16 (7) в грунте (G.652.D) -, где д - диэлектрический (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОК ЦОМ 2…16 (4) в грунте (G.652.D) –, где 4 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОКнг с ЦОМ 2…16 (4) в грунте (G.652.D) -, где нг - негорючий материал для групповой прокладки (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОКд ЦОМ 2…16 (4) в грунте (G.652.D) -, где д - диэлектрический (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОК N (m * n) д (0,5) верт (G.657.А) –, где N - общее количество ОВ, m – количество «минимодулей», n – количество ОВ в минимодулях, д - диэлектрический, 0,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОК 1 (0,4) гориз (G.657.В2 или G.657.А2 или G.651.1) –, где 0,4 допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОК1 броня (4) в грунте (G.657.А1) –, где 4 допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОКд ЦОМ 2…16 (4) в грунте (G.652.D) -, где д - диэлектрический (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОК1 броня (2,5) в кабельной канализации (G.657.А1) –, где 2,5 допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

ВОК 1 д броня (1,5) в кабельной канализации (G.657.А1) –где д - диэлектрический (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

В целях возможности отыскания трассы прохождения диэлектрического ВОК рекомендуется дополнительно устанавливать специальные маркеры, прокладывать сигнальные ленты или другие изделия с металлическими проводниками

ВОКд N (m*n) (1,5) станционный (G.652.D) – где д – диэлектрический, N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, 1,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОКд N (mi*n) с (1,5) станционный (G.652.D) –, где д – диэлектрический, N – общее количество ОВ, mi - многоповивная скрутка ОМ вокруг ЦСЭ, n – количество ОВ в ОМ, 1,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОКдВнАнг-LS N (m*n) (1,5) ВнАнг-LS станционный (G.652.D) – где д – диэлектрический, ВнАнг-LS - из материала с пониженным дымо- и газовыделением, N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, 1,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОКдВнАнг-HF N (m*n) (1,5) станционный (G.652.D) – где д – диэлектрический, ВнАнг-HF - из материала не выделяющего коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении, N - общее количество ОВ, m – количество ОМ, n – количество ОВ в ОМ, 1,5 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов).

ВОК (0,05) для пигтейлов (G.652.D или G.657.А1) – где 0,05 - допустимая растягивающая нагрузка в кН (наименование для приложений к протоколам биржевых торгов и спецификациям закупки кабельно-проводниковой продукции, согласно потребности филиалов)

размеры указываются при их наличии в конструкции ВОК