Приложение 5

Технические требования на закупку

Бронированный ВОК-1 с центральным ОМ и бронепокровом из стальной оцинкованной проволоки (ВОК 1 - броня 2,5) для прокладки в кабельной канализации или защитной трубе, проложенной в грунте ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (укрупненное наименование закупаемого оборудования, конструкций, изделий, материалов без указания производителя)

Подробное описание технических требований:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(описание требуемого товара, категория, характеристики, параметры, срок гарантии, количество (объем) закупки)

Должен соответствовать следующим требованиям:

– соответствовать требованиям СТБ 1201 и ТУ завода-изготовителя на кабели конкретных марок (п. 5.1 СТБ 1201);

– соответствовать требованиям ГОСТ 31565 для кабелей, предназначенных для внутренней прокладки (в зданиях и сооружениях);

– иметь ОВ с наружным диаметром 250 мкм, первичные защитные покрытия которых должны иметь различные цвета и компоненты которых не должны влиять на оптические и физические характеристики волокон в течение всего срока их службы;

– иметь срок службы кабелей не менее 25 лет (п. 5.6 СТБ 1201);

– иметь на внешней оболочке кабелей маркировку (условное обозначение) в соответствии с ГОСТ 18690 четкую и прочную, нанесенную контрастными цветами (на черном фоне белым цветом, на белом фоне черным цветом), которая должна сохраняться на протяжении всего срока службы кабеля (п. 5.9.2 СТБ 1201);

– иметь следующее содержание маркировки (условного обозначения): название предприятия-изготовителя, год изготовления и мерные метки, нанесенные лазерным способом или тиснением (погрешность в сторону уменьшения между мерными метками не допускается);

Примечание: Нанесение маркировки каплеструйным методом не допускается, за исключением кабелей с наружным диаметром до 6 мм включительно.

– не иметь устойчивых петель, образующихся при свободной выкладке кабеля, при этом диаметр петель (колец) должен быть не меньше диаметра шейки барабана на котором осуществлялась поставка (транспортировка) кабельно-проводниковой продукции,	согласно ГОСТ 18690 (п. 4.2.1 Деревянные барабаны должны соответствовать ГОСТ 5151, металлические и полимерные – технической документации завода изготовителя).

Примечание: При размотке кабеля с барабана, установленного на отдающее устройство с регулируемым натяжением, не должно происходить осевого кручения кабеля.

– предназначаться для прокладки в кабельной канализации, защитной трубе, проложенной в грунте от отводного терминала (например, бокса / муфты с оптическим сплиттером) до промежуточной монтажной оптической коробки, расположенной в месте ввода в здание индивидуальной застройки;

– соответствовать требованиям п. 5.4.2.1 СТБ 1201 для ВОК с центральным ОМ (центральной трубкой);

– иметь наружную оболочку из полиэтилена высокой плотности;

– иметь бронепокров из одного повива круглых стальных оцинкованных проволок;

– свободное пространство между	проволоками	или стеклопластиковыми прутками бронепокрова должно быть заполнено гидрофобным заполнителем (при «сухой» конструкции кабеля вместо гидрофобного заполнения свободного пространства между проволоками	или стеклопластиковыми прутками бронепокрова должна применяться одна

дополнительная (третья в конструкции ВОК) водоблокирующая (водонабухающая) нить, которая накладывается спирально поверх бронепокрова с шагом не более 7-10 см);

– иметь не менее 2-х водоблокирующих (водонабухающих) нитей, накладываемых под бронепокровом, поверх ЦОМ методом встречно-направленной (RZ) намотки с шагом не более 7-10 см, (вместо нитей допускается использование водоблокирующей (водонабухающей) ленты, которая должна располагаться поверх ЦОМ продольно встык или спирально с перекрытием не менее 10%);

– иметь центральный оптический модуль в виде однослойной трубки;

– иметь температуру каплепадения гидрофобных заполнителей не ниже 70 °С;

– иметь толщину наружной оболочки из полиэтилена высокой плотности не менее 1,4 мм; – иметь центральный ОМ;

– иметь 1 (одно) ОВ в первичном покрытии, которое должно располагаться внутри ОМ с внутримодульным гидрофобным заполнителем / гелем;

– иметь одномодовое ОВ, не восприимчивое к потерям на изгиб в соответствии с Рекомендациями ITU-T G.657.А1;

– иметь первичное защитного покрытия ОВ красного цвета;

– иметь потери на макроизгибе на длине волны 1550 нм:

а) при радиусе 15 мм и 10-ти витках, не более 0,25 дБ;

б) при радиусе 10 мм и 1-ом витке, не более 0,75 дБ;

в) максимальный коэффициент затухания в строительной длине на длине волны 1550 нм должен быть не более 0,3 дБ/км;

г) погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины – не более 0,5 мкм; – иметь наружный диаметр не более 7 мм;

– иметь параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям:

а) допустимая растягивающая нагрузка - не менее 2,5 кН;

б) допустимая раздавливающая нагрузка - не менее 0,35 кН/см;

в) начальная энергия (стойкость к удару) - не менее 5 Дж;

– иметь рабочий диапазон температур от минус 40 °С до плюс 50 °С;

– быть стойким к повреждению грызунами (протокол испытаний на устойчивость к воздействию грызунов в соответствии с требованиями п. 8.10.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть стойким к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 35 °С (протокол испытаний на воздействие повышенной относительной влажности воздуха в соответствии с требованиями п. 8.9.2 СТБ 1201 представляется изготовителем по дополнительному требованию Заказчика);

– быть устойчивым к продольному распространению воды;

– пройти испытания на стойкость к механическим воздействиям в соответствии с требованиями п.п. 8.8.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.8.4, 8.8.5, 8.8.6, 8.8.7, 8.8.8 СТБ 1201, на воздействие климатических факторов в соответствии с требованиями п. 8.9.1СТБ 1201, на стойкость к продольному распространению воды в соответствии с требованиями п. 8.9.4 СТБ 1201.

Водоблокирующие элементы должны быть совместимы с материалами конструкции оптического кабеля, не оказывать влияния на оптическое волокно, не вызывать коррозию конструктивных элементов ВОК.

При поставке кабельно-проводниковой продукции на склад Заказчика паспорт (поставляется с копией спецификации на ВОК, изготовленного в соответствии с требованиями ТУ на кабели конкретных марок по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке) должен содержать следующую информацию:

– маркоразмер (условное обозначение) кабеля;

– геометрические размеры конструкции кабеля (наружный диаметр, наружный диаметр ЦОМ, толщина промежуточной оболочки, диаметр стальной оцинкованной проволоки бронепокрова, количество	проволок, толщина наружной оболочки и другие конструктивные параметры, определённые Заказчиком при закупке кабельной продукции);

– параметры, характеризующие стойкость к механическим воздействиям: допустимая растягивающая нагрузка, допустимая раздавливающая нагрузка, начальная энергия (стойкость к удару);

– длина кабеля в метрах (с указанием начальной и конечной метражной маркировки); – оптическая длина ОВ в кабеле в метрах;

– очерёдность ОВ в кабеле;

– тип ОВ по рекомендациям ITU-T;

– расцветка ОВ в модулях (при их наличии);

– расцветка модулей, маркировочных нитей (при их наличии); – изготовитель и название ОВ;

– погрешность концентричности (эксцентриситета) сердцевины ОВ; – коэффициент преломления ОВ для двух длин волн;

– коэффициент затухания каждого ОВ на нормируемых длинах волн;

– коэффициент хроматической дисперсии на нормируемых длинах волн;

– электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга; – номинальный диаметр кабеля;

– масса кабеля;

– дата изготовления кабеля и наименование поставщика; – штамп ОТК о приёмке;

– номер сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности (для ВОК внутренней прокладки в зданиях, сооружениях).