**Технические характеристики**

Кабель ВВГнг(А)-LS 3×1,5ок

Основные характеристики

Тип: силовой кабель с медными жилами.

Количество жил: 3.

Сечение жил: 1,5 мм².

Конструкция жил: однопроволочные (ок — однопроволочная жила).

Материал жил: медь.

Изоляция: ПВХ пластикат пониженной горючести.

Оболочка: ПВХ пластикат пониженной горючести, с низким дымо‑ и газовыделением (LS).

Исполнение: нг(А) — не распространяющий горение при групповом прокладывании.

Номинальное напряжение: 0,66/1 кВ.

Рабочая температура: от –50 °C до +50 °C.

Допустимая температура нагрева жил: до +70 °C (при нормальной эксплуатации), до +90 °C (при перегрузке), до +250 °C (при коротком замыкании).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |